| ООО "Завод ТЕХНО" | Заключение №300 о состоянии измерений в лаборатории от 28.11.22 |
| --- | --- |
| 390047, Рязанская обл, Рязань г, район Восточный Промузел, 21, стр.58 |  |
| Центральная заводская лаборатория |  |
| Тел. (факс) (4912) 911-256 |  |

Паспорт качества

№ 14 406

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬТСВЕ ТЕХНО

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит)

СТО 72746455-3.2.7-2018 изм. 1,2

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T2-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

| Дата изготовления | 11.12.23 | Длина, мм | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | 74 102 | Ширина, мм | 600 |
| Количество, м3 | 3,024 | Толщина, мм | 100 |

Физико-механические показатели

| Наименование показателей | НОРМА | ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Плоскостность по ГОСТ EN 825, мм , не более Deviation from flatness, EN 825, mm, not more than | 6 | 1,3 |
| Прямоугольность по ГОСТ EN 824, мм/м, не более (Deviation from flatness), EN 824, mm / m, not more than | 5 | 2,1 |
| Прочность на сжатие при 10% отн. Деформации по ГОСТ EN 826, кПа, не менее Compressive stress at 10% deformations, EN 826, kPa, not less than | 0,5 | 1,9 |
| Плотность при длине до 1,5 м, кг/м3, ГОСТ 17177кг/м3 Density at length up to 1.5 m, kg / m3, GOST 17177, kg / m3 | 26-38 | 30 |
| Теплопроводность при 10 град по EN 31924,31925, ГОТ7076, Вт/(м*К), не более Thermal conductivity at 10 degrees, EN 31924,31925, GOST 7076, W/(m*K), not more than | 0,036 | 0,0351 |
| Стабильность толщины по ГОСТ EN 1604 , % (70 гр.) Dimensional stability thicknesses, EN 1604, % (70 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Стабильность длины по ГОСТ EN 1604 , % (70 гр.) Dimensional stability length, EN 1604, % (70 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Стабильность ширины по ГОСТ EN 1604 , % (70 гр.) Dimensional stability width, EN 1604, % (70 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Стабильность длины по ГОСТ EN 1604 ,% (90% и 23град.) Dimensional stability length, EN 1604, % (90% and 23 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Стабильность толщины по ГОСТ EN 1604 , % (90% и 23гр.) Dimensional stability thicknesses, EN 1604, % (90% and 23 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Стабильность ширины по ГОСТ EN 1604 , % (90% и 23гр.) Dimensional stability width, EN 1604, % (90% and 23 degree) | -1-1 | Соответствует |
| Водопоглащение при длительном погружении по ГОСТ EN 12087 , кг/м2, не более Water absorption during long terin immersion, EN 12087, kg/m2, not more than | 3 | Соответствует |
| Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении по ГОСТ EN 1609 кг/м2, не более Water absorption during short terin immersion kg/m2, EN 1609, not more than | 1 | Соответствует |

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг

По горючести плиты относят к группе «НГ» (негорючие) по ГОСТ 30244-94

Дата выдачи 14.12.23                                                                                                                                                                                                                                                                                           Исполнитель Е.В. Филатова

Начальник лаборатории_________________________________Шихарева О.В.

(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует СТО 72746455-3.2.7-2018 изм. 1,2

Декларация о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.64806/21 от 24.11.2021 действует до 23.11.2026

Сертификат соответствия ПБ, сертификат соответствия, экспертное заключение:

Применяют для использования в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепловой, звуковой изоляции, в том числе в качестве сердечников сэндвич-панелей с металлическими и железобетонными облицовками.

Изделия могут применятся в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации.

До проведения работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов изделия должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих увлажнение и механическое повреждение.                                                                                                                                                                                                                       Ссылка на Сертификаты:

ТЕХНО https://teplo.tn.ru/documentation/certificates/new/

ИЗОВОЛ https://izovol.biz/#section-documentation

ИЗОБОКС https://isobox.ru/documentaciya/teploizolyaciya/sertifikaty/

GREENGUARD https://greenguard.ru/documentaciya/sertifikaty/