ООО «Грани Таганая», Россия, 456216, Челябинская обл., г. Златоуст, пр-д Парковый, д. 2, офис 27

т.: 8 (351) 367-17-01

e-mail: sekretar@zgranit.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование изделия    Керамогранит матовый профи 600x600x10 темно-серый - GT007M

Коллекция    Профи

Артикул    GT007М

Размер    600х600х10

Цвет    темно-серый

Поверхность    матовая

Обозначение стандарта    ТУ 23.31.10-001-61313475-2019

Упаковка    коробка 4шт/1,44м2

Область применения: предназначены для облицовки цоколей, стен зданий и сооружений, и устройства вентилируемых фасадов, для покрытия полов внутри помещений жилых и общественных зданий и в бытовых помещениях промышленных зданий, а также для покрытия полов в лоджиях, балконах и тамбурах.

Количество    48,96 м2

Качественные показатели

| Наименование показателя | Значение | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| Водопоглащение, %, не более | 0,5 | По ГОСТ 27180, ISO 10545-3 |
| Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее | 35 | По ГОСТ 27180, ISO 10545-4 |
| Морозостойкость, число циклов, не менее | 100 | По ГОСТ 27180, ISO 10545-7 |
| Твердость по Моосу, не менее | 6 | По ГОСТ 27180 |

Номер документа    05 - 1711

Дата документа    17.11.2023

М.П.

ОТК _________________ Кратов А.Ю.