ООО "Завод Технофлекс"

390042, Россия, г.Рязань, Прижелезнодорожная 5

Тел: (4912) 911-292

Факс:(4912) 911-288

| Zavod Technoflex Ltd. | Рег.№ 28Q19528 |
| --- | --- |
| Prizhelesnodorozhnaya 5, 390042,Ryazan, Russia | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА |
| Tel: +7 (4912) 911-292 | СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ISO 9001:2015 |
| Fax: +7 (4912) 911-288 | GERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 |

Наименование материала:   Мембрана диффузионная ISOBOX 95

Material:                             Diffusion membrane ISOBOX 95

СТО 72746455-3.9.9-2018

ПАСПОРТ      СООТВЕТСТВИЯ      ПАРТИИ      ПРОДУКЦИИ

| № 74 096 | Дата | 23.11.23 | Смена | 1 | Кол-во, м2 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date |  | Shift |  | sqm |  |
| Основа Reinforcement: |  |  |  |  |  |  |
| Полипропилен Polypropylene |  |  |  |  |  |  |
| Показатель Characteristic |  |  |  | Норма Normal |  | Факт Fact |
| Поверхностная плотность, г/м2 |  |  |  | 95±5% |  | 94 |
| Удлинение при максимальной силе растяжения, вдоль, не менее, % |  |  |  | 60 |  | 64 |
| Удлинение при максимальной силе растяжения, поперек, не менее, % |  |  |  | 100 |  | 106 |
| Максимальная сила растяжения, поперек, Н/50мм |  |  |  | 90±25 |  | 88 |
| Максимальная сила растяжения, вдоль, Н/50мм |  |  |  | 160±25 |  | 159 |
| Ширина, м |  |  |  | 1,5±1% |  | 1,5 |
| Длина, м |  |  |  | 50±0,5% |  | 49,9 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, вдоль, не менее, Н/50мм |  |  |  | 80 |  | 85 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, поперек, не менее, Н/50мм |  |  |  | 100 |  | 107 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара Sd, не менее, м |  |  |  | 0,02 |  | 0,025 |
| Гибкость при отрицательной температуре, не выше,°С |  |  |  |  |  | -40 |
| Водонепроницаемость |  |  |  | выдерживает |  | выдерживает |
| Группа горючести. |  |  |  | Г4 |  | Г4 |
| Группа воспламеняемости. |  |  |  | В3 |  | В3 |

Заключение:                     Соответствует СТО 72746455-3.9.9-2018

ОТК                                 Сосков С.А.