ООО "ПK "МАСТЕРСТРОЙ", ИНН 7810609837, КПП 780501001

198152, Г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., дом 69, литера А, офис 133-Н Почтовый адрес: Г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., дом 69, литера А, офис 133-Н

факс:

Документ о качестве ПМЦБ-00022016

Цемент ЦЕМ I 42,5H Холдинг AO "ЦЕМРОС" ООО «Петербургцемент»

Производитель: Холдинг AO «ЦЕМРОС» ООО «Петербургцемент» Нормативный документ: ГОСТ 31108-2020; ГОСТ 30515 — 2013 Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ02. В.00507/22 до 14.12.2023 Сертификат соответствии №

Заказчик: ОНИКС ГРУПП ООО (Э)

Партия № 4563 Количество в партии 270 мешков/биг-бэгов Количество отгружено 270 мешков/биг-бэгов (1 мешок/биг-бэг – 1000 кг)

Дата отгрузки: 21.10.2023 Номер транспортного средства:

Класс прочности цемента: 42,5

Активность цемента за предшествующие 3 месяца, Mna: 43,5

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %: 5

Минеральные добавки: 4% гранулированный шлак (не более 5%)

Нормальная густота цементного теста: 30,6

Признаки ложного схватывания: нет

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток Mna, не менее: 42,5

Значение удельной эффективности естественных радионуклидов: Аэфф менее 370 БК/кг

Гарантийный срок, сут: не более 60 суток на момент получения

ИЛ по ФМИ м.п.

В соответствии с договором поставки испытания цемента производят по ГОСТ 30744-2001.