ООО "РОКВУЛ"

143985, Россия

Московская область

Г.Балашиха, мкр. Железнодорожный

Автозаводская ул., д.48а

www.rockwool.ru

Паспорт № 301023/6/84635906

от 24 Октября 2023 г.

| 1. Информация о продукте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Продукция | Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС |  |  |
| 1.2 | Нормативный документ | ТУ 5762-050-45757203-15 |  |  |
| 1.3 | Размеры, мм | 1000Длина × 600Ширина × 50Толщина* |  |  |
| 1.4 | Номер партии | 84621306 | Объем партии,м3 | 45 |
| 1.5 | Дата изготовления | 2023.10.20 |  |  |
| 1.6 | Номер смены | 2 |  |  |

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (250 ± 5) Па

| 2. Физико-механические характеристики материала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Ед. изм. | Метод испытания | Значение |
| 2.1 | Плотность | кг/м3 | ГОСТ EN 1602 | 30-40 |
| 2.2 | Коэффициент теплопроводности (10) | Вт/мК | ГОСТ 31925 | ≤0,036 |
| 2.3 | Прочность при растяжении пар. лиц. пов. | кПа | ГОСТ EN 1608 | ≥6 |
| 2.4 | Сжимаемость | % | ГОСТ EN 17177 | ≤30 |
| 2.5 | Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ EN 1609 | ≤1,00 |

РОСС RU Д-RU.PA01.B.17254/23

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу

строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер СИиМ                                                Стасюк О.