СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-009-008390-23

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, зд. 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Россия, 142700, Московская обл., г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50, БИРЮЛЕВО-ТОВАРНАЯ

Заказ: 0022015031

Вагон: 58496696

Приказ на отгрузку: 009283298 Дата отгрузки: 22.11.2023

| Продукция |  | Количество грузовых мест |
| --- | --- | --- |
| Наименование | нд |  |
| Трубы стальные электросварные г/к | ГОСТ 10705-80 Гр. "В" | 9 |

| № пп | Номер плавки | Марка стали | Диаметр, мм | Толщина, мм | Номер пакета | Кол-вo, шт. | Метраж, м | Теоретическая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2511454 | 20 | 76 | 3.5 | 2523011746 | 61 | 732 | 4582 |
| 2 | 2511454 | 20 | 76 | 3.5 | 2523011747 | 61 | 732 | 4582 |
| 3 | 2511454 | 20 | 76 | 3.5 | 2523011748 | 61 | 732 | 4582 |
| 4 | 2511454 | 20 | 51 | 3.5 | 2523011749 | 61 | 732 | 4582 |
| 5 | 2511454 | 20 | 51 | 3.5 | 2523011750 | 61 | 732 | 4582 |
| 6 | 2511454 | 20 | 76 | 3.5 | 2523011751 | 61 | 732 | 4582 |
| 7 | 2511454 | 20 | 51 | 1.5 | 2523011752 | 61 | 732 | 4582 |
| 8 | 2511454 | 20 | 76 | 1.5 | 2523011753 | 61 | 732 | 4582 |
| 9 | 2511454 | 20 | 76 | 1.5 | 2523011754 | 61 | 732 | 4582 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 549 | 6507 | 41238 |

Химический состав основного металла труб, %

| №пп | Номер плавки | С | Мп | Si | S | Р | AI | Cr | Ni | Сu | N | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2511454 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.009 | 0.004 |

Механические свойства основного металла труб

| №пп | Предел текучести, Кгс/мм^2 | Временное сопротивление, Кгс/мм^2 | Относительное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,40 | 51, 51 | 30,31.5 |

25.03.2025