ООО "Юнион Полимер Технолоджи"                              Phone/Fax:

Юридический адрес:141304 Московская область,          Registered Court:1137746425740

г. Сергиев-Посад, ул. Фабричная, д. 7, пом. 13,              Tax. Nr.: 7701998380

Почтовый адрес: 141270, Московская область,               E-mail: info@union-flex.ru

Софрино, ул. Патриарха Пимена д. 25а                           www.union-flex.ru

ОГРН: 1137746425740

ИНН : 7701998380

E-mail: info@union-flex.ru

www.union-flex.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №322

| На теплоизоляционные изделия на основе вспененного синтетического каучука | Unionflex STD Трубки |
| --- | --- |
| Наименование изделия: Артикул изделия: | STD 09x010-2 USTDT09010020 |
| Завод-изготовитель: Число упаковочных единиц: | ООО «Юнион Полимер Технолоджи» 532 пог. м. |

Контроль качества:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | п.3.2.5 | Соответствует ТУ |
| 2 | Упаковка | п.3.6 | Соответствует ТУ |
| 3 | Маркировка | п.3.5 | Соответствует ТУ |
| 4 | Геометрические размеры изделия, мм: - диаметр - толщина изделия - длина изделия | 10 (11-13) 9±1,5 2000±30 | 10,5 9,6 2010 |
| 5 | Плотность, кг/м3 | 40-70 | 56 |

Заключение: Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex соответствуют требованиям ТУ 22.19.20-001-17563055-2020 Изм.3

ПРОВЕРЕНО

ОТК

Ответственное лицо:                                                       Ефремова Л.Е.

Дата выдачи паспорта: 06.11.2023          .